VPS相机定制光学元器件采购要求

1. 技术要求
2. 采用特级无杂质、无条纹、无气泡玻璃。玻璃材料的折射率△nd＜±0.00001和阿贝系数 △vd＜±0.01
3. 镀膜的平均反射率≤0.2%
4. 镜片面精度：N=2 △N=0.2
5. 样板按照A级加工，面精度：N=0.5 △N=0.1，半径R 的精度＜0.2%
6. 窄带滤光片的带宽10nm
7. 镜筒同心度＜1um,椭圆度＜2um,,垂直度＜1um
8. 内胆内外径公差采用g6H7,同心度＜1um
9. 紧固转转采用螺旋S形，内外径公差采用g6H7,同心度＜1um
10. 商务要求

1、★质保期：2年。

2、交货时间：60天。

3、培训要求：根据需求提供培训。

4、售后服务响应要求：提供24小时之内的电话或者上门售后服务。